OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Powierzchniowe pojedyncze utrwalenie nawierzchni drogi gminnej w m. Droszków

ul. Strumykowa

I. Specyfikacja zamówienia:

Powierzchniowe pojedyncze utrwalanie nawierzchni wykonane grysami bazaltowymi płukanymi, o frakcji 5/8mm kl. I gat. I i emulsją asfaltową kationową C69BP3PU (K1-70MP) - w ilości 2 777,50m2

II. Wykaz odcinków dróg przewidzianych do pojedynczego powierzchniowego utrwalenia :

m. Droszków ul. Strumykowa: 505mb x 5,5m = 2 777,50m2

III. Realizacja zadania

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, który pozwala na uszczelnienie istniejącej nawierzchni, zapewnia dobre właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej, natomiast nie wpływa na poprawę jej nośności i równości.

Powierzchniowe utrwalenie, jest to pokrowiec powstały przez skropienie uszorstnianej powierzchni emulsją asfaltową, posypanie jej kruszywem i zawałowanie.

- Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie

- warstwa lepiszcza

- warstwa kruszywa o wąskiej frakcji

Przykład graficzny pojedynczego powierzchniowego utrwalenia pokazano na rysunku.

Rys. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie

Należy wykonać:

- oczyszczenie nawierzchni za pomocą szczotek mechanicznych,

- rozłożenie asfaltowej emulsji kationowej C69BP3PU,

- rozłożenie kruszywa (grysów bazaltowych płukanych frakcji 5/8mm kl. I gat. I)

- zawałowanie nawierzchni walcem ogumionym

- usunięcie luźnych ziaren grysów z nawierzchni i z pobocza przy jej krawędzi.

Przed przystąpieniem do wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni Wykonawca przedstawi orzeczenie laboratoryjne wydane przez uprawnione Laboratorium Drogowe materiałów (lepiszcza i kruszywa) które przeznacza do realizacji zadania.

Wykonawca przed złożeniem oferty dokona wizji lokalnej wskazanego odcinka drogi w celu ustalenia właściwej ilości lepiszcza i kruszywa.

IV. Sprzęt

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- szczotka mechaniczna wykonana z twardych elementów czyszczących (służąca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczeń),

- szczotka miękka służąca do zamiatania i usuwania niezwiązanych ziaren kruszywa,

- kombajn do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni szer. robocza min.25cm max.3m z elektronicznym sterowaniem pozwalający na precyzyjne dozowanie lepiszcza i kruszywa,

- walec drogowy ogumiony.